背投融合幕产品介绍

随着数字技术和显示技术的飞速发展，全球正在进入一个高清的大型显示时代，许多系统由多个投影机投影在一个宽阔的区域创造个性完美的图象的系统组成。JVPSCR（巨屏）背投屏幕，提供了完美的均匀性并消除可能的局部高度明亮。实现多个投影机使用达到完美的效果。JVPSCR（巨屏）背投屏幕具有卓越的对比度，可实现高清成像，色彩饱满而厚重，显示色阶得到增强，无论是高光位层次,还是暗部细节，都可以展现无遗。即便是对那些背景为连续明暗场景切换的场景序列来说，也能够无比清晰的真实再现每个场景细节。

屏幕选用国内知名品牌，采用整幅可做到3*50米硬质融合背投屏幕。

- 品牌： JVPSCR巨屏；

- 型号：JVP-DIS

- 屏幕结构：双面微粒漫反射表面

- 屏幕成像介质：漫反射表面结构，散射离子层

- 屏幕材质：树脂

- 屏幕成像原理：该屏幕为双面微细结构，背面微细结构的漫反射表面有效地保证了投影光线的充分接受，同时在另一面微粒结构保证了光线的有效散射，提供了宽广的视角。屏幕内部及表面规则的排列着光感离子微粒，控制了光线穿过屏幕的方向，保证了图像的真实色彩。

- 该屏幕为特制超大融合系列产品,经过多次精确计算与高科技精密仪器加工制造相结合加工而成,此生产是全球独一无二的表面特殊微粒结构的超大融合产品，此系列背投幕的水平视角和垂直视角同样宽广；屏幕内部设置特殊光感因子，可以主动地对屏幕上的各个独立的像素进行控制，提高图像分辨率，扩大画面视角。

- 在超短焦镜头投影下仍然能够保持很高的亮度均匀性与色彩层次感。

- 此屏幕可做成任意弧度,不影响屏幕本身图像效果。

- 技术参数：

无基色树脂材质基层应用，使得它能100%还原投影色彩，屏幕对比度高于其它背投产品,为低增益超高清融合背投产品，其参数如下：

- 屏幕颜色：灰色

- 增益：1.8

- 投影方式：背投

- 视角＞170°

- 屏幕厚度：2.6mm

- 重量：3KG/平方

- 适应温度工作范围较宽(在-40 ℃ 到 +120 ℃ 温度下 可正常工作)；湿度30%至95%

- 阻燃性能：（UL94 V-0级）

- 环保型材料  抗拉、抗弯强度较高  抗冲击性强

- 特制树脂板测试数据   注：2.6mm

| 序号NO. | 性能(Characteristics) | 单位(Unit) | 指标(Data) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击强度(Impact Strength) | J/m | 960 |
| 2 | 热膨胀系数(Coefficient of Thermal Expansion) | mm/m℃ | 0.055 |
| 3 | 可耐温度(Service Temperature) | ℃ | -40~+120 |
| 4 | 传热系数(Heat Conductivity) | W/ m2℃ | 2.3~3.9 |
| 5 | 抗拉强度(Tensile Strength) | N/ mm2 | ＞60 |
| 6 | 弯曲强度(Flexural Strength) | N/ mm2 | 100 |
| 7 | 断裂拉伸应力(Tensile Stress at Break) | MPa | ＞65 |
| 8 | 断裂拉伸率(Elongation at Break) | % | 100 |
| 9 | 热变形温度(Heat Deflection Temperature) | ℃ | 140 |
| 10 | 隔音效果(Effect of Soundproof) | dB | -20注2 |