(巨屏)JVPSCR背投软幕产品介绍

(巨屏) JVPSCR背投软幕材料采用高透光性特殊PVC树脂材质，配合专业研发的表面纹路，使得受光面的反射率极低,而投射光线可被集中折射到近180度的视角与显示面，便不会出现亮点暗点的差别，意即显影平均值极高。适用于一般低流明投影机，同时适用于高解析度、高亮度、高对比度的投影机投影效果，色彩及影像逼真且视角广，在背投软幕产品中处于领先水平。该产品具有防火，阻燃功能。现已经被极为广泛的应用到各种指挥控制中心、大型商务活动中心、演出娱乐中心、会议中心、体育场中心、各种大型影剧院舞台演出等各种影像显示环境中。

一、产品特性：

影象画质清晰, 画质亮丽,方便清洗

重量超轻 形状任意

无内外与方向之分别，直立、长条型皆可使用。

可自由的作成想要的形状。

可依特殊需求，承接特殊订制尺寸。

安装施工容易，操作简单。

安装简易 不破坏原有装修

二、产品技术参数:

拉力强度: 最大 460 kg/平方厘米     平均 400 kg/平方厘米

撕裂强度：最大95 kg/mm           平均 90 kg/mm

伸缩率:   最大 20%               平均  15%

加热收缩:  5%

厚度：0.125mm

對比度：1500：1

增益: 2.8

水平視角：170度

不拼接高度3.2米，长100米。

三、应用范围

展示场、婚纱摄影、体育馆、百货商店、餐饮业、饭店业、展览场、机场、电影歌剧院、车站、地铁、广告业、设计公司、灯光音响业及任何有店面、橱窗营业场所。